| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ |
| --- |
| Код продукты | 5850P125 |
| Описание | Прозрачный полиуретановый лак, с эффектом «soft touch” |
| Свойства | Лак прозрачный, двухкомпонентный, с приятным эффектом «soft touch” |
| Обл. применения | Продукт идеально подходит для отделки металлических, пластиковых и деревянных поверхностей. Рекомендуется его нанесение на уже высохший полиэфирный или полиуретановый грунт. |
| Teхнические данные | Плотность, Kg/l | : 1,01 (±0,050) |
|  | Вязкость* | : Тиксотропный |
|  | Сухой остаток по весу | : 44 (± 3) % |
|  | Сухой остаток отвердителя | . 60 (± 2) % |
|  | Сухой остаток после отверждения | : 56 (± 2) % |
|  | Жизнеспособность, при 20°C/68F | : 3 ч |
|  | *Ford nr 4 при 20°C/68F |  |
| Пригот. Смеси | 5850P125 | : 100 частей по весу или объему |
|  | 99060699 | : 20 частей по весу или объему |
|  | 90380000 | : 20-40 частей по весу или объему |
|  | *99090699 в 40% |
| Teхническая инф. | Нанесение | : распыление |
|  | Вязкость при нанесении* | : 15 (± 2) сек |
|  | Рекомендуемый расход | : от 40 до 60 микронов сухой пленки |
|  | Количесвто слоев | : 1 или 2 |
|  | Готов к шлифовке | : 12 ч (20°C) |
|  | Готов к склавыванию Степень глянца | : 24-48 ч (20° C) : 3 глосса (± 2) |
|  | *Ford nr 4 при 20°C/68F |  |
| Хранение | : 12 месяцев, в закрытых контейнерах при 30° градусах, защищенных от влажности. |
| Дата Составления | Май 2007 | Last revision |  |